联系人: 邵君(销售) 电话: 0512-58961066 www.yaruichemical.com

传真：0512-58961068  QQ:18921980669  手 机: 18921980669

MSN:  yaruichem@hotmail.com        Email:  sales@yaruichem.com

磷酸三(2-氯丙基)酯 TCPP  质检单

Certificate of Analysis

| 名 称 Product Name | 磷酸三(2-氯丙基)酯 Tris(2-chloroisopropyl) Phosphate (TCPP) | 批 号 Batch No. | 数 量 Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0140103 | 15000 KG |
| 质量标准 Specification |  | 检 验 结 果Result |  |
| 性 状 Characteristics: clear transparent liquid |  | 无 色 透 明 液 体 Colorless transparent liquid |  |
| 酸值（mgKOH/g）Acidity 0.1mgKOH/g max |  | 0.069 |  |
| 粘度（25℃）Viscosity 67±2 CPS |  | 67mPas |  |
| 折光率（nD25）Refractive Index 1.4620-1.4650 |  | 1.4625 |  |
| 比重（25℃）Specific Gravity 1.27-1.31 |  | 1.29 |  |
| 氯含量（%）Chlorine Content 32.5±0.5 |  | 32.5 |  |
| 水 份 (%)Water Content (%) 0.1max |  | 0.049 |  |
| 色 度Colour Value (APHA) 50max |  | 20 |  |
| 磷含量（%）Phosphorus Content 9.4±0.5 |  | 9.4 |  |
| 结 论Conclusion |  | 合 格Up to standard |  |