联系人: 邵君(销售) 电话: 0512-58961066 www.yaruichemical.com

传真：0512-58961068  QQ:18921980669  手 机: 18921980669

MSN:  yaruichem@hotmail.com        Email:  sales@yaruichem.com

磷酸三(二甲苯)酯(阻燃剂TXP)  质检单

Certificate of Analysis

| 产品名称 | 磷酸三(二甲苯)酯(阻燃剂TXP) | 批号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150606 | 3000KG |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |
| Characteristics |  | Colorless transparent liquid |  |
| 酸值 (mgKOH/g) ≤0.1 |  | 0.062 |  |
| 折射率(nD20) 1.550~1.560 |  | 1.5512 |  |
| 含水量 % ≤0.1% |  | 0.043 |  |
| 颜色值 (pt-co)≤200 |  | 100 |  |
| 闪点 ≥230 |  | 240 |  |
| 粘度 mPa.s(25℃) ≤120 |  | 96.4 |  |
| 比重（20/20℃） 1.130~1.150 |  | 1.146 |  |
| 标准 |  | 结论 |  |