张家港雅瑞化工有限公司

产 品 检 验 报 告 单

| 生产企业 |  |  | 张家港雅瑞化工有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  | 对苯二甲酸二辛酯（增塑剂DOTP） |  |  |  |  |
| 生产日期 |  |  | 2015.5．2 | 批 号 |  | 20150502 |  |
| 数量 |  |  | 6 | 检验日期 |  | 2015年5 月 2 日 |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 标 准 指 标 |  |  | 检验结果 | 备 注 |
|  |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |  |  |
| 1 | 外观 |  | 透明液体，无悬浮物 |  |  | √ |  |
| 2 | 色度 ≤（铂-钴）号 |  | 30 | 50 | 100 | 20 |  |
| 3 | 酯含量% ≥（色谱法） |  | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 99.6 |  |
| 4 | 密度(20℃)g/cm3 |  | 0.981-0.985 |  |  | 0.982 |  |
| 5 | 酸值 ≤mgKOH/g |  | 0.1 |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 闪点，℃ |  | 210 |  | 205 | 220 |  |
| 7 | 水分，% ≤ |  | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |  |
| 8 | 体积电阻率 ≥ ×1010Ω·m |  | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |  |
| 9 | 折光率 ≥(20℃) |  | 1.4900 |  |  | 1.4900 |  |
| 检 验 员 |  | 审 核 | 检验单位 |  |  | 备 注 |  |
| 李丽 |  | 顾名 |  |  |  |  |  |